Product information

MERCASOL № 5

Общая информация

Mercasol № 5 представляет собой быстросохнущий прорезиненный защитный состав с добавлением  алкидных смол. Обладает прекрасной адгезией.

Технические данные

Состав	- нефть гидрогенезированная 30-65%

- нефтяной растворитель слабоароматический 1-5%

- ацетоуксусный этил эфир > 10%

- наполнители и пигменты 10-15%

- связующее вещество 10-15%

Цвет	- черный

Вязкость	- 690 mPas

Плотность	- 0,98 г/см³

Рекомендуемая

толщина слоя	- 100-250 мкм

Применение

Применяется  для   обработки   видимых поверхностей кузова автомобиля, таких как пороги, передняя панель, места под бамперами т.д., а также для обработки поврежденных участков покрытия со сколами камней и мелких коррозионных повреждений.  Mercasol  № 5  образует матовый слой, который может быть окрашен после нанесения.