Product information

Noxudol 700

Общая информация

Noxudol 700 антикоррозионный препарат,  не содержащий растворителей. Связующие компоненты низкой вязкости и добавки были смешаны для того, чтобы сделать возможным нанесение при комнатной температуре. После нанесения образует мягкую воскообразную, водоотталкивающую, антикоррозионную защитную пленку.

Применение

Noxudol 700 жидкий препарат, обладающий высокой проникающей способностью, предназначенный для обработки внутренних полостей автомобиля МЛ-методом.  Также может быть использован для защиты от коррозии машин, частей машини т.д. во время хранения и транспортировки.

Способ применения

Распыление под высоким или низким давлением в закрытые полости (МЛ-метод).

Для обработки других частей можно наносить препарат кистью или методом

погружения.

Технические данные

Тип пленки:		мягкая, воскообразная

Цвет:		светло-коричневый

Плотность:		900 кг/м³  ± 30 кг

Дистилляты (нефть),

сольвентно очищенные

тяжелые парафиновые		60 %

Парафиновые и

углеводородные воски		< 10 %

Содержание растворит.:		< 1%

Температура нанесения:		20-50°С

Рекомендуемая

толщина пленки:		40 – 60 мкм

Удаление:	При помощи обезжиривающего вещества на основе уайт-спирита, поверхностно-активных веществ, щелочи

Срок хранения:	12 месяцев

Температура хранения :		< 35°С

Точка вспышки:		> 130°С

Класс огнестойкости:		не горючий