Product information

Noxudol UM-1600

Общая информация

Noxudol UM-1600 высоко тиксотропный, усиленный волокнами препарат, на основе битума, восков и слабоароматических растворителей.

Применение

Noxudol UM-1600 усиленная антикоррозионная защита днища, колесных арок и других частей кузова, где необходима усиленная защита. При нанесении более толстого слоя также обеспечивает высокую степень шумоизоляции.

Способ применения

Наносить при помощи оборудования для безвоздушного распыления на днище и

Препарат также может наноситься кистью. Препарат разработан для горячего

нанесения.

Технические данные

Состав:		высоко тиксотропный

Цвет:		черный

Плотность:		1040 кг/м³

Содерж. нефтебитума:                     80%

Содержание сухого в-ва:		76±3%

Точка вспышки:		40°С

Класс огнестойкости:		класс 2б

Растворитель:		 Уайт-спирит

Содержание ароматических

веществ в растворителе.:		3%

Рекомендуемая

толщина пленки:		1.0 – 2.5 мм

Температура нанесения:		15-25°С

Удаление:	При помощи обезжиривающего вещества или уайт-спирита